УДК 530.1: 532.22: 536.2: 620.3:61

Л.Б. Лерман

ЛАЗЕРНЫЙ НАГРЕВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
НАНОЧАСТИЦ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕДИЦИНЕ

Институт химии поверхности им. А.А. Чуйко НАН Украины
ул. Генерала Наумова, 17, Киев, Украина, 03164, e−mail: lilphys@mail.ru, llerman@yandex.ru

Рассмотрен нагрев биметаллических сферических наночастиц с серебряным ядром и золотой оболочкой при воздействии лазерного излучения. Для однородного поля, действующего вдоль оси сферы, в электростатическом приближении найдено пространственное распределение энергии поля в частице. Показано, что в ядре энергия сохраняет постоянное значение, а в оболочке описывается двумя членами ряда в разложениях по полиномам Лежандра. Найдены решения уравнения теплопроводности для шара в оболочке с внутренними источниками тепла, интенсивность которых определяется распределением энергии электрического поля. Показано, что необходимую для гибели онкоклеток температуру в ближней окрестности частицы можно получить при безопасной для организма мощности лазера.

Ключевые слова: лазерный нагрев, биметаллические наночастицы, электростатическая энергия, теплопроводность, уравнение Пуассона

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в большинстве стран мира наблюдается интенсивное внедрение лазерного излучения в биологические исследования и в практическую медицину. Уникальные свойства лазерного луча открыли широкие возможности его применения в различных областях: хирургии, терапии и диагностике (см., например, [1−12]). Некоторые характеристики медицинских лазеров различных фирм-производителей приведены в таблице. Эти данные позволяют судить о диапазоне мощности и размере пятна лазерного луча.

Таблица. Характеристики медицинских лазеров

Фирма,             Средняя 		     Радиус	   Минимальный размер    Потребляемая

страна,модель      мощность, Вт	операционного  пятна на ткани, мкм      мощность, Вт

поля, м

Coherent. США      0,05-100		         1,8		     300			     3500

Ultrapulse 5000с

Sharplan.	            1-40		         1,2		     160			       960

Израиль, 40С

DEKA. Италия          1-20		        1,2		     300			      1000

Smartoffice

Mattioli. Италия        1-20		        1,3		     200			        750

Eagle 20

Lasering. Италия     0,2-20		        1,3		     200			         600

Slim

КПБ. Росия              0,1-20		        1,2		     200			         600

Ланцет-2

NIIC. Япония          1-15		        0,4		     100			         480

NIIC 15

Медицинские лазеры, характеристики которых приведены в таблице делятся на: лазеры малой мощности: от 1 до 5 мВт; лазеры средней мощности: от 6 до 500 мВт; лазеры большой мощности: более 500 мВт.

Клинические наблюдения показали высокую эффективность лазеров ультрафиолетового, видимого и инфракрасного спектров для местного применения на патологический очаг и для воздействия на весь организм. В частности, лазеры ИК диапазона используются при гипертермии злокачественных клеток, при косметическом омоложении кожи, при лечении варикозного расширения вен, при изменении формы и регенерации хрящевой ткани. В этих и многих других случаях необходимо осуществлять лазерный нагрев, который,с одной стороны, указывал бы терапевтическое воздействие в заданной зоне, а, с другой стороны, не затрагивал бы прилегающие ткани и жизненно важные органы, не подвергая их опасности.

Наночастицы обладают уникальными оптическими свойствами [13] и, благодаря их размерам, в сочетании с использованием лазера, открывают новые возможности в медицине. Экспериментально обнаружено, что золотые наночастицы имеют свойства скапливаться в онкологических образованиях [14]. Наночастицы из благородных металлов, особенно золота и серебра, обладают большим потенциалом для диагностики и терапии онкологических образований вследствие существования в таких частицах поверхностных плазмонных резонансов [13−18], которые существенно увеличивают поглощение света по сравнению с массивными образцами. Онкологические клетки, как и обычные, погибают при температурах 44 оС − 45 оС. Наночастицы вследствие наличия поглощения преобразуют электромагнитную энергию в локальную тепловую энергию, и это может быть использовано для селективной фототемпературной терапии злокачественных опухолей. Более того, возникает возможность применения лазерного излучения с частотой поверхностных плазмонов для уничтожения злокачественных образований без хирургического вмешательства.

В настоящее время значительное внимание исследователей стали привлекать, так называемые, биметалические наночастицы [19−23] и нанопокрытия [24], состоящие из серебряного ядра и золотой оболочки или наоборот. Изменяя содержание золота и серебра в таких частицах, удается управлять как частотой поверхностного плазмона, так и интенсивностью поглощения. Это связано с тем, что частоты поверхностных плазмонов золота и серебра существенно разнесены в оптическом диапазоне, а поглощение серебряных наночастиц существенно больше, чем золотых [13, 23, 25]. В силу этого представляется целесообразным использование биметалических частиц с серебряным ядром и золотой оболочкой. Ввиду наличия золотой оболочкой такие частицы по-прежнему будут скапливаться в онкологических образованиях, а поглощение энергии оказывается возможным существенно увеличить.

С формальной точки зрения следует решить задачу о нагреве сферической наночастицы при действии лазерного излучения и найти температурные поля в окрестности частицы. При этом необходимо рассмотреть две задачи: задачу определения электрического поля в частице для нахождения внутренних источников тепла и задачу теплопроводности с найденными источниками.

В работе [17] рассмотрен нагрев золотой наночастицы и золотых наночастиц в полимерной оболочке, которые помещались в лед. Под действием внешнего электрического поля нагрев частицы приводит к плавлению льда и образованию водной оболочки. Задача рассматривалась в условиях радиальной симметрии. Вместе с тем известно [13, 27], что даже при действии постоянного однонаправленного электромагнитного поля, когда задача хотя и обладает симметрией, в сферической частице возникает антисимметричное поле. Поэтому решение, приведенное в [17], является приближенным и нуждается в уточнении.

В работах [28−33] при использовании трансляционных матриц решены задачи взаимодействия электромагнитного поля со слоистыми сферическими частицами, а в работах [34−37] рассмотрены непосредственно двухслойные частицы. В этих работах найдены поляризуемость или характеристики светорассеяния, а задача нахождения напряженности поля и энергии в слоях не ставилась. Такая задача решена нами ранее для произвольного количества слоев [38], и из общих формул, приведенных там же, можно получить расчетные соотношения и для шара с оболочкой. Однако ввиду важности рассматриваемого случая целесообразно получить их независимо. Заметим, что тогда полученные результаты могут быть использованы для контроля вычислений при рассмотрении многослойных частиц.

Так как размеры наночастиц малы по сравнению с длиной волны, достаточно ограничиться электростатическим приближением [13]. После решения задачи электростатики для нахождения температурных полей в слоях и окружающей среде необходимо решить задачу теплопроводности для шара с оболочкой.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Рассмотрим биметаллическую сферическую наночастицу (рис. 1), состоящую из ядра и оболочки (двухслойный шар), помещенную в диэлектрическую среду. Частица находится под действием электромагнитного поля. Электрический потенциал поля обозначим через , а вектор напряженности через . Вектор  направим вдоль оси шара, например оси . Материалы частицы считаются немагнитными. Диэлектрические проницаемости (ДП) ядра, оболочки и окружающей среды обозначим через  соответственно. Считается, что ДП ядра и оболочки комплексные, а ДП среды − действительная. Таким образом , , ,  − действительная и мнимая части ДП материалов ядра и оболочки. Ввиду наличия мнимой части в ДП ядра и оболочки в частице происходит потеря энергии электромагнитного поля. Вся эта энергия расходуется на нагрев вещества и определяет внутренние источники тепла.

Рис. 1. Частица в оболочке

Объемная плотность мощности потерь энергии электромагнитного излучения
  (Вт/м3) в ядре () и оболочке () находится по формуле

, (),				(1)

− модуль средней за период напряженности электрической составляющей электромагнитного поля, Ф/м − ДП вакуума,  − тангенс угла диэлектрических потерь,  − частота излучения, .−.длина волны,  − скорость света в вакууме.

ЗАДАЧА ЭЛЕКТРОСТАТИКИ

Для нахождения  необходимо решить задачу электростатики, которую обычно записывают в виде уравнения относительно потенциалов ,

, 					(2)

где диэлектрическая проницаемость  задается кусочно-постоянной функцией

В сферических координатах векторы электрической напряженности  для ядра и оболочки выражаются через потенциал известной формулой

,			(3)

где  − орты сферической системы координат.

Для ядра и оболочки при фиксированной частоте ДП принимают постоянные значения и уравнение (2) переходит в уравнения Лапласа для ядра и оболочки

.				(4)

На поверхностях контакта слоев должны выполняться условия непрерывности потенциалов и нормальных составляющих векторов электрической индукции :

,   .					(5)

- На поверхности шара, т.е. в случае, когда  и , будем иметь условия

- ,	,			(6)

- где − заданный потенциал внешнего поля,  − возмущающий потенциал, который вносит частица. К условиям (5), (6) добавляются условия ограниченности потенциалов в начале координат и на бесконечности, т.е.  при  и  при .

Далее рассматриваем однородное поле, потенциал которого задается выражением  и задача будет осесиметричной. В этом случае в разложении потенциала внешнего поля по сферическим функциям (полиномам Лежандра) [38] имеем только один член . Соответственно все коэффициенты разложений потенциалов, кроме одного, обращаются в нуль. Будем различать разные представления решений в ядре, оболочке и среде

, , .	(7)

Используя выражения для производных потенциалов, для нахождения четырех произвольных постоянных  из граничных условий получаем систему четырех линейных алгебраических уравнений

.				(8)

Решая систему, находим

, , (9)

.			(10)

В соответствии с общим результатом [38] все коэффициенты выражаются через . Напряженности в ядре и оболочке находятся по формуле

.,				(11)

и тогда

,					(12)

,   ,	(13)

где коэффициенты определяются формулами (9), (10).

Таким образом, мощность источников полностью определена.

ЗАДАЧА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

Для нахождения температурных полей используем известные результаты [39, 40]. В соответствии с выражением для внутренних источников, функции распределения температур ,  также будут осесимметричными. Эти функции при наличии внутренних источников являются решениями уравнений Пуассона

.			(14)

На поверхности раздела ядра и оболочки  и на внешней поверхности  примем условия идеального теплового контакта [39, 40] ( − коэффициенты теплопроводности)

,	,   .		(15)

Общие решения уравнений Пуассона в сферических координатах имеют вид [39, 40] (верхние индексы 1, 2, 3 в скобках соответствуют ядру, оболочке и среде)

,			(16)

,  (17)

,.			(18)

где ,  − частные решения для ядра и оболочки.

Так как в разложениях функции источников по полиномам Лежандра присутствуют члены ряда с  и , то будут иметь место представления

,					(19)

(20)

Частные решения , ,  находим из уравнений

, ;				(21)

, ;		(22)

,	(23)

где .

Интегрируя дважды, получим

;				(24)

;		(25)

.	(26)

Из граничных условий (15) после решения алгебраической системы относительно коэффициентов  находим ():

,   (27)

,				(28)

,   (29)

где использованы обозначения

,

,

,	,

,.

Таким образом, задача полностью решена.

ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Целью данной работы является оценка возможности уничтожения онкологических образований за счет лазерного нагрева наночастиц, поэтому в первую очередь нас будет интересовать нагрев окружающей среды, температура которой определится выражением

,		(30)

а коэффициенты  находятся по формулам (29). Физические свойства ядра и оболочки, а также строение частицы учитывается в выражениях для этих коэффициентов.

Приведем некоторые результаты расчетов. В данном случае рассматривалась наночастица с внешним радиусом 20 нм, а размеры серебряного ядра при определении температурного поля варьировались.

Для описания диэлектрических функций ядра и оболочки в расчетах использовалась модель Друде [13]

,				(31)

где  − предельное значение ДП ();  − плазмонная частота сплошного материала;  − частота поглощения [13, 25, 26].

Принято, что для серебра , , , а для золота – , , а для среды . Расчеты выполнены для двух значений волн в диапазоне существования поверхностных плазмонов золота и серебра: , .

Так как в соответствии с формулой (1), энергия пропорциональна квадрату модуля напряженности электрического поля, то представленные графики качественно показывают, каким образом изменяется энергия внутри частицы. На рис. 2, 3 показано распределение безразмерной величины  внутри частицы вдоль координаты , для меридионального угла  () при .

| Рис. 2. Распределение энергии по толщине частицы для нм: 1 – функция при ,2 – функция при | Рис. 3. Распределение энергии по толщине частицы для нм: 1 – функция при , 2 – функция при |
| --- | --- |

Таким образом, в ядре частицы энергия сохраняет постоянное значение, а в оболочке частицы быстро убывает, и, при этом, убывание функции  происходит быстрее, чем функции .

Уровень энергии существенно зависит от длины волны лазерного излучения. На частоте поверхностного плазмона серебра уровень энергии в серебряном ядре превышает уровень энергии в оболочке, а на частоте поверхностного плазмона золота – наоборот.

Получить информацию о нагреве среды, которая окружает частицу, позволяют судить графики, показанные на рис. 4, 5. Результаты, полученные для наночастиц с внешним радиусом  и разными размерами серебряного ядра; выполнены для двух значений длины волны. На рис. 5 напряженность поля в полтора раза больше.

| Рис. 4. Температура окружающей среды, : 1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – ; 5 – | Рис. 5. Температура окружающей среды, : 1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – ; 5 – |
| --- | --- |

Из приведенных результатов и других выполненных расчетов следует, что температура окружающей среды быстро убывает при удалении от частицы. При увеличении радиуса серебряного ядра температура повышается и, конечно, зависит от размеров частицы. В-третьих, энергия обратно пропорциональна квадрату внешнего радиуса частицы (формулы (14), (15),), поэтому при уменьшении радиуса частиц  электрическая энергия будет увеличиваться. Так как энергия и мощность источников пропорциональны квадрату напряженности внешнего поля, то такие расчеты позволяют определить необходимую мощность источника лазерного излучения. Также оказывается возможным подобрать размеры ядра при выбранной (заданной) длине волны лазера для достижения необходимой температуры на определенном расстоянии от частицы.

ВЫВОДЫ

- Для биметаллической сферической частицы из золота и серебра получены расчетные формулы для однородного электростатического внешнего поля. Определена энергия электрического поля и мощность тепловых источников. Показано, что в ядре частицы энергия сохраняет постоянное значение, а в оболочке определяется двумя членами ряда в разложениях по полиномам Лежандра.

- Установлено, что температура быстро падает при удалении от частицы, зависит от ее размеров, строения частицы и пропорциональна квадрату напряженности внешнего поля.

- На частоте поверхностного плазмона серебра температура больше, чем на частоте поверхностного плазмона золота.

- Необходимые значения температуры на расстоянии радиуса от поверхности частицы удается достичь при значениях напряженности электрического поля порядка  В/м.

- Разработанная методика может быть использована для получения практических рекомендаций при определении параметров лазерной установки, с помощью которой планируется уничтожать онкологические образования. Отметим, что все результаты необходимо обосновывать специальными экспериментальными исследованиями.

ЛИТЕРАТУРА

- Байбеков И.М, Касымов А.Х., Козлов В.И. и др Морфологические основы низкоинтенсивной лазеротерапии. − Ташкент: Изд-во им. Ибн Сины, 1991. − 223 с.

- Буйлин В.А. Низкоинтенсивная лазерная терапия с применением матричных импульсных лазеров. − Москва: ТОО "Фирма Техника", 1996. − 118 с.

- Гримблатов В.М. Современная аппаратура и проблемы низкоинтенсивной лазерной терапии // Сб. Применение лазеров в биологии и медицине. − Киев, 1996. − С. 123−127.

- Инюшин В.М., Чекуров П.Р. Биостимуляция лучом лазера и биоплазма. − Алма-Ата: Изд-во "Казахстан", 1975. − 120 с.

- Кейси Х., Паниш М. Лазеры на гетероструктурах. − Москва: Наука, 1981. − 364 с.

- Москвин С.В., Радаев А.А., Ручкин М.М. и др. Новые возможности портативных лазерных терапевтических аппаратов "Мотылек" // Тр.VII Межд. науч.- практ. конф. "Применение лазеров в медицине и биологии". − Ялта, Украина, 1996. − С. 111−113.

- Москвин С.В. Лазерная терапия, как современный этап развития гелиотерапии (исторический аспект). // Лазерная медицина. − 1997. − Т. 1, вып. 1. − С. 45−49.

- Прохончуков А.А., Жижина Н.А. Лазеры в стоматологии // Лазеры в клинической медицине. Руководство для врачей. / Под ред. С.Д. Плетнева. − Москва: Медицина, 1996. − С. 283−303.

- McKibbin L., Downie R. Treatment of Post Herpetic Neuralgia using a
904nm (infrared) Low Incident Energy Laser: a Clinical Study // LLLT for Postherpetic Neuralgia, 1991. − P. 35−39.

- Titov M.N., Moskvin S.V., Priezzhev A.V. − Optimization of the parameters of biostimulator "Mustang" in respect to the light scattering properties of the tissues // Paper 2086−22 presented at SPIE`s. − Symposium "Biomedical Optics Europe`93", Budapest, Hungary, 1993.

- Якупов Р.А. Лазерная рефлексотерапия. − Москва, 1998. – 241 с.

- Денисов И.М. Применение низкоинтенсивных лазеров в медицине. − Москва: МЛЦ “ДАКСИМА”, 2001. − 167 с.

- Кондюрин А.В. Программируемый лазерный нагрев и ИК−радиометрическая диагностика биоматериалов: дис. ... канд. хим. наук // Москва, МГУ, 2010.− 150 с.

- Bohren C.F., Huffman D.R. Abssorption and Scattering of Light by Small Particles. – New York: Wiley-Interscience, 1983. − 545 p. / Русский  перевод: Борен К., Хафмен Д. Поглощение и рассеяние света малыми частицами. – Москва: Мир, 1986. – 664 с.

- Prashant K. J. Au., Ivan H. El. Nanoparticles target cancer // Nanotoday. – 2007. – Vol. 2, № 1. – Р. 18–29.

- Hongxing Xu. Surface plasmon Photonics / Thesis for the degree of doctor of philosoph. Geteborg University. – 2002. – 92 р.

- Лерман Л.Б. Виникнення додаткових плазмових резонансів у шаруватих малих частинках // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. − 2009.− Т. 7, № 1. – С. 37−47.

- Govorov A.O, Wei Zhang. Gold nanoparticle ensembles as heaters and actuators: melting and collective plasmon resonances // Nanoscale Res Lett. – 2006. – N 1. – P. 84–90.

- Chatterjee K., Banerjee S., Chakravorty D. Plasmon resonance shifts in oxide-coated silver nanoparticles // Phys. Rev B. – 2002. – V. 66. − P. 085421−1 – 085421−7.

- Zhu J. Theoretical study of the optical absorption properties of Au-Ag bimetalic nanospheres Physica E – 2005. – V.27. – P. 296–301.

- Huazhong S., Lide S., Weiping C. Composition modulation of optical absorption in  alloy nanocrystals in suti within pores of nanopores silica // J. of Appl. Phys. – 2000. – V. 87, N 3. – P. 1572–1575.

- Гречко Л.Г., Лерман Л.Б., Корецький С.Л. та ін. Поглинання електромагнітного випромінювання біметалевими частинками та матрично-дисперсними системами на їх основі // Вісн. Київськ. ун-ту. Сер. фіз.- мат. – 2008. – № 4. – С. 260 – 264.

- Лерман Л.Б., Лющенко М.А., Сухоручко Я.С. Взаимодействие электромагнитного излучения с биметаллическими частицами, расположенными вблизи поверхности твердого тела // Сб. Химия, физика и технология поверхности. – 2009. – Вып. 15. – С. 51–54.

- Grechko L.G., Grischuk E. Yu., Lerman L.B., Shpak A.P. Surface plasmons in assemblies of small particles // Nanomaterials and Supramolecular Structures: Physics, Chemistry, and Applications. Edited by A.P. Shpak and P.P. Gorbyk. – Springer, 2009. – P. 3–123.

- Лерман Л.Б., Лющенко М.О., Криворучко Я.С. Відбиття електромагнітного випромінювання від багатошарових металевих нанопокриттів // Сб. Поверхность. – 2010. – Т. 2, №17. – С. 20–27.

- Jonson P.B., Christy R.W. Optical Constants of the Noble Metals // Phys. Rev. B. – 1972. – V. 6, N 12. – P. 4370–4379.

- Palik E.D. Handbook of Optical Constants of Solids. – New York: Academic Press, 1985. – 806 p.

- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. Москва: Наука. –  1982. – Т. 8. – 624с.

- Moroz, A. A recursive transfer-matrix solution for a dipole radiating and outside a stratified sphere Ann. Physics. – 2005. – V. 315. – P. 352–418.

- Wu, Z.S., Wang Y.P. Electromagnetic scattering for multi-layered sphere: recursive algorithm // Radio Sci. – 1991. − V. 26. – P. 1393–1401.

- Gurwich I., Kleiman M., Shiloah N. and al. Scattering of electromagnetic radiation by multilayered spheroidal particles: recursive procedure //Applied optics. –2000. – V. 39, N 3. – P. 470–477.

- Гречко Л.Г., Лерман Л. Б., Шкода Н.Г. Розсіювання електромагнітного випромінювання на багатошаровій кулі // Вісн. Київськ. ун-ту. Сер. фіз.-мат. – 2004. – №3. – C. 376–384.

- Гречко Л.Г., Лерман Л. Б., Шкода Н.Г. Багатошаровий еліпсоїд в електричному полі // Вісн. Київськ. ун-ту. Сер.: фіз.-мат. науки. – 2004. – № 1. – С. 386–394.

- Гречко Л.Г., Лерман Л.Б., Водопянов Д.Л., Шостак С.В. Поляризовність структурно-неоднорідних кульових частинок // − Вісн. Київськ.ун-ту. Серія: фіз.-мат науки. – 2007, № 1. – С. 207 – 212.

- Roth J., Digman M,J. Scattering and extinction sections fof a spherical particles coated with an oriented molecular layer // J. of the optical society of America. – 1973, V. 6, N 3. – 308 – 311 p.

- Лопатин В.Н., Сидько Ф.Я. Введение в оптику взвесей клеток.– Новосибирск: Наука, 1988. – 240 с.

- Aden A.L., Kerker M. Scattering of Electromagnetic Waves from Two Concentric Spheres // J. Appl. Phys. – 1951. – V. 22, N 10. – P. 1242 – 1245.

- Westcott S.L., Jackson J.B., Radloff C. and al. Relative contribution to the plasmon line shape of metal nanoshells // Physical Rewiew B. – 2002.– V. 66. – P. 155431 – 1 – 155431-5.

- Породько Л.В., Лерман Л.Б. Электродинамическая энергия в сферических слоистых наночастицах // Технол. аудит и резервы производства. – 2013. – № 6/1 (14). – С. 41–44.

- Карслоу Г., Д. Егер. Теплопроводность твердых тел. Москва: Наука, 1964. – 488с.

- Лыков А.В. Теория теплопроводности. Москва: Гос. изд. технико-теоретической литературы,. – 1952. – 392 с.

Лазерний нагрів біметалевих наночастинок, які застосовуються в медицині.

Л.Б. Лерман, Л.В.Породько

Інститут хімії поверхні НАН України,

вул. Генерала На  умова, 17, Київ, Україна, 03164, e−mail: llerman@yandex.ru, lilphys@mail.ru

Розглянуто нагрів біметалевих сферичних наночастинок із срібним ядром і золотою оболонкою при дії лазерного випромінювання. Для однорідного поля, що діє вздовж осі кулі, в електростатичному наближенні знайдено просторовий розподіл енергії поля в частинці. Показано, що в ядрі енергія зберігає стале значення, а в оболонці складається з двох доданків у  розкладах за поліномами Лежандра. Знайдено розв’язки рівняння теплопровідності для кулі в оболонці з внутрішніми джерелами тепла, інтенсивність яких визначається розподілом енергії електричного поля. Показано, що потрібну для загибелі онкоклітин температуру в ближньому околі частинки можна отримати при безпечній для організму потужності лазера.

Ключові слова: лазерний нагрів, біметалеві наночастинки, електростатична енергія, теплопровідність, рівняння Пуассона

Heating of bimetalical nanoparicles under the laser actions.Aplication in medicine

L.B. Lerman, L.V. Porоdko

Chuiko Institute of Surface Chemistry of National Academy  of Sciense of  Ukraine,

17, General Naumov Street 17, Kyiv, Ukraine,03164, e-mail: llerman@yandex,ru, lilphys@mail.ru

Heating spherical bimetallic nano-particles with a silver kernel and a golden capsule using laser radiation is analyzed. Spatial distribution of the field energy in a particle on the base of electrostatic approximation is investigated for homogeneous field acting along the sphere axis. It is shown that energy keeps a stable value in the kernel but consists of two terms of the series in expansion on Legendre polynomials in the capsule. The resolutions of the heat transfer equation are calculated for a sphere in a capsule with internal heat sources which intensity is formed by energy distribution of the electrical field. It is shown that a temperature necessary for destruction onco-cells in the nearest environment of the particle may be reached using the laser power that is safe enough for an organism.

Key words: laser heating, bimetallic nano-particles, electrostatic energy, thermal conductivity, Poisson equation.